太阿棒(DIABOND)DA3110LL

该品种胶粘剂是一种主要成分为聚氨酯的双组分聚氨酯胶粘剂。主要使用在软质PVC或聚氨酯等材料的粘接。

性能特征

- 初粘力强。

- 耐热、耐水性、耐油性优。

- 涂付后热活性保持时间约1小时左右，故而便于操作性好。

用   途：

- 各种软质PVC材料或PU材料的相互粘接。

- 受话器零件组装定位，化妆笔毛固定等。

- PU底（和DA1019P处理剂并用）及软质PVC底的粘接。

一般性能状况：

主要成分 聚氨酯 外 观 淡黄色透明 含固量（％） 20.0±1.5 粘度（mpas）at20℃ 2000～4000 干燥时间（分）at20℃ 3 保质期（月）at25℃ 12 固化剂混合比例（重量） DA3110LL/HL=100/ 10~15 可使用时间（小时）at20℃ 5

使用方法：

- 表面清洁处理，充分除去水分与污迹。

如需打毛涂处理剂时，处理剂涂付后须在室温下干燥20分钟以上（8小时之内），干燥后再涂本胶粘剂。

- 双组分使用前的准备：

取DA3110LL1kg，加入专用固化剂HL100～150g，充分搅拌均匀后方可使用。

注意事项

- 因为粘接剂具有可燃性，所以工作场所周围必须严禁烟火。

- 在粘接剂的使用过程中，必须十分注意排风换气。

- 粘接剂必须保存于密闭容器中并置于冷暗处。

- 清洗器具可用甲苯或油漆稀释用溶剂等。