日本野川公司DIABOND   UV130L光硬化胶说明书

DIABOND UV130L是一种用于塑料等的粘接，以及需复膜涂层用的光硬化形UV系列接着剂。

1.特长：

- 属单一形无溶剂品种。

- 涂层将会形成强韧层膜。

- 透明性优。

- 常温下短时间内也可粘接。

- 属低粘度，流动性好，操作简便。

2.一般性状：

主要成分：                           丙烯改性物

外观：                                   透明淡黄色

粘度（mpas）at20℃            150----350

保质期：（10℃）               6个月

硬度（肖氏-D）                   65

拉伸强度（MPa）                15

3.使用方法：

将被粘材表面的垃圾、灰尘、油污等脱脂清除干净。单面用刮板等工具，将接着剂涂平粘合，并加压使其脱泡。形成一定的层膜后，以透明材料面向紫外线灯照射使其完成硬化。（涂付量100----150g/m2）

（注）紫外线照射不到处不能硬化。另外，需较厚膜时，硬化时间也需延长。

使用灯的种类：

- 接枝重合用高压水银灯

- 卤化金属灯

- 化学灯

4.硬化速度（粘接时）

用日本岩崎电气公司的卤化金属灯时

80毫瓦/厘米2----约10秒

50毫瓦/厘米2----约20秒

膜厚：100微米（10-6米）

5.注意事项：

- 万一皮肤接触到后，应立即用肥皂水或温水洗去。

- 应在阴暗处或冷藏保存（0----10℃以下），使用后必须盖紧密封盖保管。特别要注

意避免直射阳光！

- 请不要任意稀释或添加其他液物。

- 对个别人可能会产生皮肤过敏发炎的情况。使用前建议注意使用保护手套、护肤膏

等用品为好。

注：不同的被粘材配合情况不同也会影响粘接效果，务请在试验确认后再使用。