DIABOND DX9115

DIABOND DX9115是一种黑色皮膜的多用途单组份湿气硬化型弹性粘结剂。

§特长：

- 对聚丙烯PP材料有良好的粘结性

- 对于各被粘物都具有很好的粘合性，除聚乙烯以及弗树脂以外，如塑料、金属、玻璃、橡皮等。

- 硬化快，初期的粘接强度高，高粘度强度。

- 单组份，没有测量，混合等的作业

- 硬化物是具有橡胶性的弹性体，可以吸收来自外部的冲击

- 硬化时几乎没有体积上的收缩，不会发生内部的歪曲

- 常温状态下的湿气硬化，不需要特别的加热

- 粘结强度对温度的依赖性很小，具有良好的耐寒，耐热粘结强度

§用途：

- 对日常用品到汽车用品等专业的各种材料都可以使用。

- 热膨胀系数不同材料的粘结。如塑料和金属，玻璃砖和塑料，还有金属类的相互粘合。

- 容易受到振动影响的部位粘结

- 有冷热重复地方的粘结

- 有凹凸的材料的粘结

☆根据被粘材料的组合不同，可能有粘结困难的材料，请确认后使用。

- 一般性能状态

| 主成分 | 特殊改性树脂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黑色膏状 |
| 含固量（%） | 93 |
| 粘 度 （mPa·s at 20℃） | 40万 |
| 比重 at 20℃ | 1.35 |
| 表面硬化时间（分） at 20℃ | 12 |
| 保质期 at 25℃ | 6个月 |

- 硬化后的物理性质

at 20℃

| 硬度* | 23 |
| --- | --- |
| 破坏时的伸长率（%）** | 450 |
| 拉伸强度（N/mm2）** | 1 |

*:JIS K6253

**: JIS K6251

- 硬化时间

|  | 硬化层的厚度 |
| --- | --- |
| 23℃、50%RH | 24H以内 |

§使用方法：

- 把粘结材料表面的锈，油等污垢除去，用稀释剂等溶剂脱脂（塑料，油漆面请使用NH,酒精等不会对表面有侵犯的溶剂），保持粘结材料表面的清洁。

- 按线状或点状涂抹粘接剂，或用刮刀，抹子全面涂开抹匀。（200～400g/m2）

- 涂抹完毕后请立刻粘合。

- 粘合后，可以根据需要用胶带等固定。

§注意事项:

- 请放置在幼儿的手够不到的地方。

- 请不要在粘结用途以外使用。

- 请不要直接和皮肤接触，有接触时，迅速用布擦去，并用肥皂清洗。

- 如果不小心进入眼睛，请立刻用水清洗，接受医生的诊断。

- 开封后请尽快使用。

- 详细请参考产品安全数据表（MSDS）

§保存上的注意：

- 保存时要避免直射阳光，火源，湿气，放置于5～25℃的冷暗场所。

- 保存期间为6个月。（at 25℃）

- 以上粘结性能的数据是在我公司实验室得到的，作为粘结剂选定时的参考。

- 根据环境和作业条件，得到的数值也会有所变化，我们建议请结合用途做确认性试验。